## Slide 1
磁芯的特性理解
S
Hs
Hc
O
-Hc
Br
-Br
-Hs
Bs
-Bs

## Slide 3
分子电流

## Slide 4
分子电流

## Slide 5
分子电流
小磁铁

## Slide 6
分子电流
小磁铁

## Slide 7
分子电流
小磁铁
磁畴有序排列

## Slide 8
分子电流
小磁铁
磁畴有序排列

## Slide 9
分子电流
小磁铁
磁畴有序排列
永磁体

## Slide 10
分子电流
小磁铁
磁畴有序排列
永磁体

## Slide 11
分子电流
小磁铁
磁畴有序排列
无序排列
永磁体

## Slide 12
分子电流
小磁铁
磁畴有序排列
无序排列
永磁体

## Slide 13
分子电流
小磁铁
磁畴有序排列
无序排列
无磁性
永磁体

## Slide 14
分子电流
小磁铁
磁畴有序排列
无序排列
无磁性
永磁体

## Slide 20
H

## Slide 21
H

## Slide 22
H
加磁芯

## Slide 23
H
加磁芯

## Slide 24
H
加磁芯

## Slide 25
H
加磁芯

## Slide 26
H
B
加磁芯

## Slide 29
磁导率μ：

## Slide 30
磁导率μ：
在相同条件下，铁磁介质中所产生的磁感应强度比空气介质中大得多。为了表征这种特性，将不同的磁介质用一个系数µ来考虑， µ称为介质磁导率，表征物质的导磁能力。在介质中， µ越大，介质中磁感应强度B就越大。

## Slide 33
1、电流越大，磁畴有序排列越多，磁感应强度越大

## Slide 34
1、电流越大，磁畴有序排列越多，磁感应强度越大
2、电流大到一定程度，所有磁畴全部有序排列，磁感应强度基本无法继续增大，此时电感饱和。

## Slide 35
1、电流越大，磁畴有序排列越多，磁感应强度越大
2、电流大到一定程度，所有磁畴全部有序排列，磁感应强度基本无法继续增大，此时电感饱和。
饱和电流一般定义为电感值相对初始值下降30%时对应的电流值

## Slide 37
B-H曲线

## Slide 38
B-H曲线
S
Hs
Hc
O
-Hc
Br
-Br
-Hs
Bs
-Bs

## Slide 39
B-H曲线
S
Hs
Hc
O
-Hc
Br
-Br
-Hs
Bs
-Bs

## Slide 40
B-H曲线
S
Hs
Hc
O
-Hc
Br
-Br
-Hs
Bs
-Bs

## Slide 41
B-H曲线
S
Hs
Hc
O
-Hc
Br
-Br
-Hs
Bs
-Bs

## Slide 42
B-H曲线
S
Hs
Hc
O
-Hc
Br
-Br
-Hs
Bs
-Bs

## Slide 43
B-H曲线
S
Hs
Hc
O
-Hc
Br
-Br
-Hs
Bs
-Bs

## Slide 44
B-H曲线
S
Hs
Hc
O
-Hc
Br
-Br
-Hs
Bs
-Bs

## Slide 45
B-H曲线
S
Hs
Hc
O
-Hc
Br
-Br
-Hs
Bs
-Bs

## Slide 46
B-H曲线
S
Hs
Hc
O
-Hc
Br
-Br
-Hs
Bs
-Bs

## Slide 47
B-H曲线
S
Hs
Hc
O
-Hc
Br
-Br
-Hs
Bs
-Bs

## Slide 48
B-H曲线
S
Hs
Hc
O
-Hc
Br
-Br
-Hs
Bs
-Bs

## Slide 49
B-H曲线
S
Hs
Hc
O
-Hc
Br
-Br
-Hs
Bs
-Bs

## Slide 50
B-H曲线
S
Hs
Hc
O
-Hc
Br
-Br
-Hs
Bs
-Bs

## Slide 51
B-H曲线
S
Hs
Hc
O
-Hc
Br
-Br
-Hs
Bs
-Bs

## Slide 52
B-H曲线
S
Hs
Hc
O
-Hc
Br
-Br
-Hs
Bs
-Bs

## Slide 53
B-H曲线
S
Hs
Hc
O
-Hc
Br
-Br
-Hs
Bs
-Bs
1、永磁体剩磁Br大，为硬磁材料

## Slide 54
B-H曲线
S
Hs
Hc
O
-Hc
Br
-Br
-Hs
Bs
-Bs
1、永磁体剩磁Br大，为硬磁材料
2、电感磁芯剩磁Br小，为软磁材料

## Slide 55
B-H曲线
S
Hs
Hc
O
-Hc
Br
-Br
-Hs
Bs
-Bs
1、永磁体剩磁Br大，为硬磁材料
2、电感磁芯剩磁Br小，为软磁材料
3、电感电流超过某个值后，电感值下降

## Slide 56
电感L随电流I变化

## Slide 57
电感L随电流I变化

## Slide 60
电感的磁芯决定了电感的饱和电流，也决定了电感值与电流的变化曲线，磁滞损耗等等。所以对于常用的磁芯，我们对其特性应该有一些了解。