## Slide 1
铝电解电容结构
为啥有极性？
电容量咋做上去的？

## Slide 4
电容的本质

## Slide 5
电容的本质

## Slide 6
电容的本质
构成：

## Slide 7
电容的本质
构成：
1、两个导电极板

## Slide 8
电容的本质
构成：
1、两个导电极板
2、中间绝缘介质

## Slide 11
电容的构成

## Slide 12
电容的构成

## Slide 13
电容的构成

## Slide 14
电容的构成
构成：

## Slide 15
电容的构成
构成：
正导电极板：阳极箔

## Slide 16
电容的构成
构成：
正导电极板：阳极箔
负导电极板：电解液+阴极箔

## Slide 17
电容的构成
构成：
正导电极板：阳极箔
负导电极板：电解液+阴极箔
介质层：氧化铝薄膜

## Slide 20
介质层-氧化铝特性

## Slide 21
介质层-氧化铝特性

## Slide 22
介质层-氧化铝特性
特性：

## Slide 23
介质层-氧化铝特性
特性：
1、厚度与耐压成正比

## Slide 24
介质层-氧化铝特性
特性：
1、厚度与耐压成正比
2、介电常数8-10

## Slide 25
介质层-氧化铝特性
特性：
1、厚度与耐压成正比
2、介电常数8-10
3、绝缘电阻与耐压成正比，10^8~10^9Ω /m

## Slide 26
介质层-氧化铝特性
特性：
1、厚度与耐压成正比
2、介电常数8-10
3、绝缘电阻与耐压成正比，10^8~10^9Ω /m
4、具有整流特性，相当于二极管

## Slide 27
介质层-氧化铝特性
特性：
1、厚度与耐压成正比
2、介电常数8-10
3、绝缘电阻与耐压成正比，10^8~10^9Ω /m
4、具有整流特性，相当于二极管
5、正向电压（相当于二极管导体）会导致氧化铝被破坏

## Slide 30
氧化铝施加不同方向电压

## Slide 31
氧化铝施加不同方向电压

## Slide 32
氧化铝施加不同方向电压
+
-

## Slide 33
氧化铝施加不同方向电压
正常使用：
+
-

## Slide 34
氧化铝施加不同方向电压
正常使用：
Da反向截止，Dc导通，正常
+
-

## Slide 35
氧化铝施加不同方向电压
正常使用：
Da反向截止，Dc导通，正常
+
-
损坏

## Slide 36
氧化铝施加不同方向电压
正常使用：
Da反向截止，Dc导通，正常
+
-
损坏
接反使用：

## Slide 37
氧化铝施加不同方向电压
正常使用：
Da反向截止，Dc导通，正常
+
-
损坏
接反使用：
Da正向导通，即介质层氧化铝膜被施加了错误电压而失效，最差的结果导致爆炸

## Slide 38
氧化铝施加不同方向电压
正常使用：
Da反向截止，Dc导通，正常
+
-
损坏
接反使用：
Da正向导通，即介质层氧化铝膜被施加了错误电压而失效，最差的结果导致爆炸
有极性，1V反向电压都不行

## Slide 41
电解液和电解纸

## Slide 42
电解液和电解纸

## Slide 43
电解液和电解纸

## Slide 44
电解液和电解纸
电解液：

## Slide 45
电解液和电解纸
电解液：
真正意义上的阴极

## Slide 46
电解液和电解纸
电解液：
真正意义上的阴极
电解纸：

## Slide 47
电解液和电解纸
电解液：
真正意义上的阴极
电解纸：
均衡电解液的分布，以及保持阴阳两个铝箔间隔

## Slide 50
铝电解电容制造过程

## Slide 51
铝电解电容制造过程
9个步骤：

## Slide 52
铝电解电容制造过程
9个步骤：
蚀刻

## Slide 53
铝电解电容制造过程
9个步骤：
蚀刻

## Slide 54
铝电解电容制造过程
9个步骤：
蚀刻
化成

## Slide 55
铝电解电容制造过程
9个步骤：
蚀刻
化成

## Slide 56
铝电解电容制造过程
9个步骤：
蚀刻
化成
裁剪

## Slide 57
铝电解电容制造过程
9个步骤：
蚀刻
化成
裁剪

## Slide 58
铝电解电容制造过程
9个步骤：
蚀刻
化成
卷绕
裁剪

## Slide 59
铝电解电容制造过程
9个步骤：
蚀刻
化成
卷绕
裁剪

## Slide 60
铝电解电容制造过程
9个步骤：
蚀刻
含浸
化成
卷绕
裁剪

## Slide 61
铝电解电容制造过程
9个步骤：
蚀刻
含浸
化成
卷绕
裁剪

## Slide 62
铝电解电容制造过程
9个步骤：
蚀刻
密封
含浸
化成
卷绕
裁剪

## Slide 63
铝电解电容制造过程
9个步骤：
蚀刻
密封
含浸
化成
卷绕
裁剪

## Slide 64
铝电解电容制造过程
9个步骤：
蚀刻
老化
密封
含浸
化成
卷绕
裁剪

## Slide 65
铝电解电容制造过程
9个步骤：
蚀刻
老化
密封
含浸
化成
卷绕
裁剪

## Slide 66
铝电解电容制造过程
9个步骤：
蚀刻
老化
密封
含浸
化成
卷绕
裁剪
检测

## Slide 67
铝电解电容制造过程
9个步骤：
蚀刻
老化
密封
含浸
化成
卷绕
裁剪
检测

## Slide 68
铝电解电容制造过程
9个步骤：
蚀刻
出货
老化
密封
含浸
化成
卷绕
裁剪
检测

## Slide 70
1-蚀刻

## Slide 71
1-蚀刻
增大铝箔的表面积，以此来做大电容量

## Slide 72
1-蚀刻
增大铝箔的表面积，以此来做大电容量

## Slide 74
2-化成

## Slide 75
2-化成
在铝箔表面形成氧化铝

## Slide 76
2-化成
在铝箔表面形成氧化铝

## Slide 78
3-裁剪

## Slide 79
3-裁剪
按照不同产品的尺寸要求将铝箔和电解质裁剪为需要的尺寸

## Slide 80
3-裁剪
按照不同产品的尺寸要求将铝箔和电解质裁剪为需要的尺寸

## Slide 82
4-卷绕

## Slide 83
4-卷绕
再铝箔之间插入电解质，然后卷绕成圆柱形，铝箔上插上连接端子

## Slide 84
4-卷绕
再铝箔之间插入电解质，然后卷绕成圆柱形，铝箔上插上连接端子

## Slide 86
5-含浸

## Slide 87
5-含浸
将卷绕后的圆柱浸入电解液中，这一步电解液能对氧化膜进行修复

## Slide 88
5-含浸
将卷绕后的圆柱浸入电解液中，这一步电解液能对氧化膜进行修复

## Slide 91
6-密封

## Slide 92
6-密封
将含浸后的圆柱装入铝壳后密封

## Slide 93
6-密封
将含浸后的圆柱装入铝壳后密封
7-老化

## Slide 94
6-密封
将含浸后的圆柱装入铝壳后密封
7-老化
也叫再化成，对密封后的电容器在高温下施加电压。这个过程能将裁剪和卷绕过程中出现氧化膜受损进行修复

## Slide 95
6-密封
将含浸后的圆柱装入铝壳后密封
7-老化
也叫再化成，对密封后的电容器在高温下施加电压。这个过程能将裁剪和卷绕过程中出现氧化膜受损进行修复
8-检测

## Slide 96
6-密封
将含浸后的圆柱装入铝壳后密封
7-老化
也叫再化成，对密封后的电容器在高温下施加电压。这个过程能将裁剪和卷绕过程中出现氧化膜受损进行修复
8-检测
对所有产品进行电气特性检查，并进行端子加工，编带等

## Slide 97
6-密封
将含浸后的圆柱装入铝壳后密封
7-老化
也叫再化成，对密封后的电容器在高温下施加电压。这个过程能将裁剪和卷绕过程中出现氧化膜受损进行修复
8-检测
对所有产品进行电气特性检查，并进行端子加工，编带等
9-出货

## Slide 98
6-密封
将含浸后的圆柱装入铝壳后密封
7-老化
也叫再化成，对密封后的电容器在高温下施加电压。这个过程能将裁剪和卷绕过程中出现氧化膜受损进行修复
8-检测
对所有产品进行电气特性检查，并进行端子加工，编带等
9-出货
根据产品检验标准进行出货检验

## Slide 100
总结

## Slide 101
总结
一、铝电解电容结构主要包括阳极铝箔和阴极铝箔，作为电介质的氧化膜，还有电解液和电解纸

## Slide 102
总结
一、铝电解电容结构主要包括阳极铝箔和阴极铝箔，作为电介质的氧化膜，还有电解液和电解纸
二、电介质氧化铝膜不能加负压，这也是电解电容有极性的原因

## Slide 103
总结
一、铝电解电容结构主要包括阳极铝箔和阴极铝箔，作为电介质的氧化膜，还有电解液和电解纸
二、电介质氧化铝膜不能加负压，这也是电解电容有极性的原因
三、电解电容通过在阳极铝箔上面形成褶皱来，通过增大面积来增加电容量